彩妝防滑水溝蓋之防滑效果試驗依據

| 美國ASTM F1679地坪摩擦係數標準 |
| --- |
| 地坪摩擦係數 | 安全等級 |
| 0.00~0.34 | 極度危險 |
| 0.35~0.39 | 非常危險 |
| 0.40~0.49 | 危險 |
| 0.05~0.59 | 很安全 |
| 0.60以上 | 非常安全 |

我國目前沒有防滑係數的國家標準，所以國內領導品牌自行檢驗時，一般沿用『美國材料試驗協會(ASTM)』的ASTM F1679摩擦係數標準。依據ASTM的標準，係數對應危險程度如右表：

也就是說，地坪材料在潮濕有水狀態，地坪摩擦係數還是要在0.5以上，才是可供室外地面鋪設的地坪材料，否則就不建議用於戶外。目前CNS8907是最近似摩擦係數值之檢測方式。